| код | применяется при склеивании | вязкость(CPS) при 170гр С | открытое время | время схватывания | температура размягчения | цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eg3201 | игрушки, орнаменты, пластик, метал, дерево, картон, ткань, поделки, керамика | 13 000 | 30 | 25 | 85 | прозрачно белый |
| eg3206 | дерево, картон, ткань, поделки, на производстве | 16 000 | 25 | 15 | 84 | прозрачный |
| eg3212 | пластик, метал, дерево, стекло, керамика, ткань, поделки, игрушки, орнаменты | 23 000 | 30 | 25 | 87 | прозрачно белый |
| eg3216 | игрушки, орнаменты, пластик, метал, дерево, картон, ткань, поделки | 9 000 | 30 | 20 | 84 | прозрачно белый |
| eg3251 | картонные коробки, дерево, бумага, мебельное пр-во | 3 500 | 15 | 7 | 96 | желтый |
| eg3253 | пластик, акрил, метал, дерево, керамика, поделки | 10 000 | 30 | 25 | 85 | прозрачно желтый |
| eg3255 | пластик, акрил, метал, дерево, керамика | 13 000 | 40 | 30 | 85 | прозрачно желтый |
| eg3257 | пластик, акрил, метал, дерево, поделки | 9 500 | 25 | 20 | 84 | прозрачно желтый |
| eg3261 | картонные коробки, дерево, бумага, мебельное пр-во | 3 500 | быстро | очень быстро | 98 | желтый |

Цена без скидки 6 Евро за 1 Кг

d – 11 мм / L – 300 мм